ГОСТ 24866-99 

Группа И17 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Технические условия
Sealed insulating. Glass units. Specifications 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов 

Таблица А.1

	Варианты остекления


	Коэффи- 

циент пропуска- 

ния света в видимой части спектра


	Коэффи- 

циент поглощения света в видимой

части спектра


	Коэффи- 

циент пропуска- 

ния прямого солнеч- 

ного излучения


	Коэффи- 

циент погло- щения

прямого солнечного излучения


	Коэффи- 

циент общего пропуска- 

ния солнечной энергии


	Приве- денное сопроти- 

вление теплопе- 

редаче,

м[image: image1.png]


·°С/Вт



	4M[image: image2.png]


-8-4M[image: image3.png]




	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,28



	4M[image: image4.png]


-10-4M[image: image5.png]




	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,29



	4M[image: image6.png]


-12-4M[image: image7.png]




	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,30



	4M[image: image8.png]


-16-4M[image: image9.png]




	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,32



	4M[image: image10.png]


-Ar8-4M[image: image11.png]




	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,30



	4M[image: image12.png]


-Ar10-4M[image: image13.png]




	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,31



	4M[image: image14.png]


-Ar12-4M[image: image15.png]




	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,32



	4M[image: image16.png]


- Ar16-4M[image: image17.png]


 


	0,80


	0,06


	0,68


	0,21


	0,78


	0,34



	4M[image: image18.png]


-8-К4


	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,47



	4M[image: image19.png]


-10-К4


	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,49



	4M[image: image20.png]


-12-К4


	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,51



	4M[image: image21.png]


-16-К4


	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,53



	4M[image: image22.png]


-Ar8-К4


	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,53



	4M[image: image23.png]


-Ar10-К4 


	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,55



	4М[image: image24.png]


-Аr12-К4 
	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,57



	4M[image: image25.png]


-Ar16-К4


	0,75


	0,08


	0,60


	0,26


	0,76


	0,59



	4М[image: image26.png]


-8-И4


	0,73


	0,14


	0,41


	0,24


	0,51


	0,51



	4М[image: image27.png]


-10-И4 


	0,73


	0,14


	0,41


	0,24


	0,51


	0,53



	4M[image: image28.png]


-12-И4 
	0,73 
	0,14 
	0,41 
	0,24 
	0,51 
	0,56



	4М[image: image29.png]


-16-И4


	0,73


	0,14


	0,41


	0,24


	0,51


	0,59



	4М[image: image30.png]


-Аг8-И4


	0,73


	0,14


	0,41


	0,24


	0,51


	0,57



	4М[image: image31.png]


-Аг10-И4


	0,73


	0,14


	0,41


	0,24


	0,51


	0,60



	4М[image: image32.png]


-Аг12-И4


	0,73


	0,14


	0,41


	0,24


	0,51


	0,63



	4М[image: image33.png]


-Аг16-И4


	0,73


	0,14


	0,41


	0,24


	0,51


	0,66



	4M[image: image34.png]


-6-4M[image: image35.png]


-6-4M[image: image36.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,42



	4M[image: image37.png]


-8-4M[image: image38.png]


-8-4M[image: image39.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,45



	4M[image: image40.png]


-10-4M[image: image41.png]


-10-4M[image: image42.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,47



	4M[image: image43.png]


-12-4M[image: image44.png]


-12-4M[image: image45.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,49



	4M[image: image46.png]


-16-4M[image: image47.png]


-16-4M[image: image48.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,52



	4M[image: image49.png]


-Ar6-4M[image: image50.png]


-Ar6-4M[image: image51.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,44



	4M[image: image52.png]


-Ar8-4M[image: image53.png]


-Ar8-4M[image: image54.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,47



	4M[image: image55.png]


-Ar10-4M[image: image56.png]


-Ar10-4M[image: image57.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,49



	4M[image: image58.png]


-Ar12-4M[image: image59.png]


-Ar12-4M[image: image60.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,52



	4M[image: image61.png]


-Ar16-4M[image: image62.png]


-Ar16-4M[image: image63.png]




	0,72


	0,09


	0,56


	0,29


	0,72


	0,55



	4M[image: image64.png]


-6-4M[image: image65.png]


-6-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,53



	4M[image: image66.png]


-8-4M[image: image67.png]


-8-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,55



	4M[image: image68.png]


-10-4M[image: image69.png]


-10-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,58



	4M[image: image70.png]


-12-4M[image: image71.png]


-12-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,61



	4M[image: image72.png]


-16-4M[image: image73.png]


-16-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,65



	4M[image: image74.png]


-Ar6-4M[image: image75.png]


-Ar6-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,60



	4M[image: image76.png]


-Ar8-4M[image: image77.png]


-Ar8-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,62



	4M[image: image78.png]


-Ar10-4M[image: image79.png]


-Ar10-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,65



	4M[image: image80.png]


-Ar12-4M[image: image81.png]


-Ar12-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,68



	4M[image: image82.png]


-Ar16-4M[image: image83.png]


-Ar16-К4


	0,68


	0,11


	0,50


	0,34


	0,72


	0,72



	4M[image: image84.png]


-6-4M[image: image85.png]


-6-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,59



	4M[image: image86.png]


-8-4M[image: image87.png]


-8-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,61



	4M[image: image88.png]


-10-4M[image: image89.png]


-10-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,64



	4M[image: image90.png]


-12-4M[image: image91.png]


-12-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,68



	4M[image: image92.png]


-16-4M[image: image93.png]


-16-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,72



	4М[image: image94.png]


-Аг6-4М[image: image95.png]


-Аг6-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,64



	4M[image: image96.png]


-Ar8-4M[image: image97.png]


-Ar8-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,67



	4M[image: image98.png]


-Ar10-4M[image: image99.png]


-Ar10-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,71



	4M[image: image100.png]


-Ar12-4M[image: image101.png]


-Ar12-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,75



	4M[image: image102.png]


-Ar16-4M[image: image103.png]


-Ar16-И4


	0,66


	0,17


	0,34


	0,35


	0,5


	0,80



	Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0 м и коэффициентов эмиссии:

0,16-0,18 - для твердого покрытия;

0,06-0,08 - для мягкого покрытия.




