…………………..

	Формула стеклопакета
	Коэффициент пропускания света
	Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения
	Коэффициент общего пропускания солнечной энергии
	Приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт

	4М1–8–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,28

	4М1–10–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,29

	4М1–12–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,3

	4М1–16–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,32

	4М1-Аг8–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,3

	4М1-Аг10–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,31

	4М1-Аг12–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,32

	4М1-Аг16–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,34

	4М1–8–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,47

	4М1–10–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,49

	4М1–12–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,51

	4М1–16–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,53

	4М1-Аr8–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,53

	4М1-Аr10–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,55

	4М1-Аr12–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,57

	4М1-Аr16–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,59

	4М1–8–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,51

	4М1–10–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,53

	4М1–12–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,56

	4М1–16–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,59

	4М1-Аr8–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,57

	4М1-Аr10–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,6

	4М1-Аr12–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,63

	4М1-Аr16–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,66

	4М1–6-4М1–6–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,42

	4М1–8-4М1–8–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,45

	4М1–10-4М1–10–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,47

	4М1–12-4М1–12–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,49

	4М1–16-4М1–16–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,52

	4М1-Аr6–4М1-Аr6–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,44

	4М1-Аr8–4М1-Аr8–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,47

	4М1-Аr10–4М1-Аr10–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,49

	4М1-Аr12–4М1-Аr12–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,52

	4М1-Аr16–4М1-Аr16–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,55

	4М1–6-4М1–6–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,53

	4М1–8-4М1–8–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,55

	4М1–10-4М1–10–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,58

	4М1–12-4М1–12–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,61

	4М1–16-4М1–16–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,65

	4М1-Аr6–4М1-Аr6–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,6

	4М1-Аr8–4М1-Аr8–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,62

	4М1-Аr10–4М1-Аr10–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,65

	4М1-Аr12–4М1-Аr12–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,68

	4М1-Аr16–4М1-Аr16–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,72

	4М1–6-4М1–6–И4
	0,66
	0,34
	0,72
	0,59

	4М1–8-4М1–8–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,61

	4М1–10-4М1–10–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,64

	4М1–12-4М1–12–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,68

	4М1–16-4М1–16–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,72

	4М1-Аr6–4М1-Аr6–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,64

	4М1-Аr8–4М1-Аr8–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,67

	4М1-Аr10–4М1-Аr10–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,71

	4М1-Аr12–4М1-Аr12–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,75

	4М1-Аr16–4М1-Аr16–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,8


Аr - пространство между стеклами заполнено Аргоном
4М1- стекло класса М1 (на квадратном метре не более 1 дефекта) толщиной 4мм.
К4- стекло каленое 4мм.
И4- стекло 4мм. с напылением окислов толщиной в одну молекулу.
Самые распространенные стеклопакеты:
	Формула стеклопакета
	Коэффициент пропускания света
	Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения
	Коэффициент общего пропускания солнечной энергии
	Приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт

	4М1–8–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,28

	4М1–16–4М1
	0,8
	0,68
	0,78
	0,32

	4М1–16–К4
	0,75
	0,6
	0,76
	0,53

	4М1–16–И4
	0,73
	0,41
	0,51
	0,59

	4М1–10-4М1–10–4М1
	0,72
	0,56
	0,72
	0,47

	4М1–10-4М1–10–К4
	0,68
	0,5
	0,72
	0,58

	4М1–10-4М1–10–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,64

	4М1–16-4М1–16–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,72

	4М1-Аr12–4М1-Аr12–И4
	0,66
	0,34
	0,5
	0,75


